2024年度中国产学研合作促进会科技创新奖推荐公示

| 项目名称 |  | 稀土掺杂功能石英玻璃材料制备集成技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报类别 |  | 创新成果奖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人 |  | 陆春华、唐明亮、段玉伟、谢大春、郑海、程尚栩、胡增涵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位 |  | 南京工业大学东海先进硅基材料研究院、南京工业大学、江苏省圣达石英制品有限公司、江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司、国家硅材料深加工产品质量监督检验中心东海研究院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 稀土掺杂石英玻璃材料在光通信、激光、特种光源、太阳能等领域具有广阔的应用。 通过多年系统研究和技术创新突破，项目建立了自主可控的半导体级超高纯石英砂提纯、掺杂石英玻璃连熔技术及装备体系，为关键原材料国产化替代提供重要支撑，具体创新如下： （1）突破了半导体级超高纯石英砂关键制备技术。在国内率先创新应用石英矿料动态连续焙烧冷爆技术，实现了微纳尺寸杂质包裹体充分“破壁”，为后续高效去除微量杂质奠定了重要基础；发明超声波化学浸洗联用净化技术，通过杂质与混合化学药剂的高效反应脱除，加强了微裂纹处杂质剥离，提高了石英砂纯度；最重要是发明了高温化学反应蒸发除杂技术，进一步去除了石英砂中碱(土)金属和化学残留物，使石英砂纯度达到半导体用标准。 （2）创新了高品质稀土掺杂石英玻璃管连熔关键技术。发明了高温液态掺杂法，通过独创的高温烘烤工艺，结合24 h冷循环和连续供气工艺改进，使稀土离子在高温状态下渗透进高纯石英砂的晶格间，实现稀土离子均匀掺杂；开发了760mm大直径连熔装备，实现了石英砂的有序加热熔融与杂质排出；研究石英砂加料速率、熔炼温度、温度场分布、牵引速率、保护气体流量等对石英玻璃缺陷及精度影响机制，形成低缺陷、高精度的石英玻璃连熔控制技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 |  | 国家 （地区） | 授权号 | 授权 日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| 发明 | 一种硅石原料制备超高纯石英砂的工艺 |  | 中国 | ZL201310638272.X | 2015-07-08 | 1722270 | 南京工业大学东海先进硅基材料研究院，南京工业大学 | 陆春华、唐明亮、刘宝、陶亚秋、杨学根 | 专利授权 |
| 发明 | 一种调控高纯石英砂原料晶型的工艺及设备 |  | 中国 | ZL201410772798.1 | 2017-11-07 | 2684638 | 南京工业大学东海先进硅基材料研究院，南京工业大学 | 陆春华、唐明亮、刘宝、郑海、胡增涵、杨学根、李雪 | 专利授权 |
| 发明 | 生产特种石英制品原料的专用设备 |  | 中国 | ZL201510958865.3 | 2017-07-07 | 2544325 | 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 | 谢大春 | 专利授权 |
| 发明 | 生产特种石英管原料的调配设备 |  | 中国 | ZL201510958839.0 | 2019-12-19 | 2743149 | 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 | 谢大春 | 专利授权 |
| 发明 | 一种生产高纯石英砂用高效环保生产系统 |  | 中国 | ZL201510958845.6 | 2019-03-01 | 3274475 | 江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 | 谢大春 | 专利授权 |
| 发明 | 一种微米级低羟基OH-水晶粉的生产工艺方法 |  | 中国 | ZL201210078397.7 | 2014-11-26 | 1529110 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 段玉伟 | 专利授权 |
| 发明 | 一种低羟基黑色石英管及其制备方法 |  | 中国 | ZL201210343338.8 | 2014-11-05 | 1512525 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 段玉伟、段其九、朱俊儒 | 专利授权 |
| 发明 | 一种光敏石英管的制备方法 |  | 中国 | ZL201510404827.3 | 2015-07-13 | 2666997 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 段玉伟、段其九、韩凯、蔡征海、曹爱伟 | 专利授权 |
| 发明 | 一种光敏石英管制备方法 |  | 中国 | ZL201510404786.8 | 2018-03-16 | 2846967 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 段玉伟、段其九、韩凯、蔡征海、曹爱伟 | 专利授权 |
| 发明 | 一种光敏石英管的处理工艺 |  | 中国 | ZL201610189555.4 | 2018-10-23 | 3117290 | 江苏圣达石英制品有限公司 | 段玉伟、段其九、韩凯、蔡征海 | 专利授权 |